PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI
ORGANIZOWANY PRZEZ SEKCJĘ „PETROL-GAZ”
Klub POLLAB w oparciu o Procedurę KPLB nr 1 wyd. 5 z dnia 17.01.2013 oraz w oparciu o wytyczne zawarte w normie

PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i ISO 13528:2005

Badania biegłości – oleje smarowe: POLLAB PETROL - GAZ 20/2013

- OKREŚLENIE RODZAJU BADAŃ BIEGŁOŚCI.

Badania biegłości poprzez porównanie międzylaboratoryjne w ramach  „Badań biegłości POLLAB – PETROL - GAZ  nr 20/2013 – Oleje smarowe” są organizowane zgodnie z  założeniami Procedury KPLB nr 1 wyd. 5 z dnia 17.01.2013 oraz w oparciu o wytyczne zawarte w normie  PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i ISO 13528:2005

Program obejmuje losowo wybrane próbki materiału badawczego, którym są  oleje smarowe.

Próbka A – olej silnikowy                 	Próbka B – olej bazowy

Próbka C – olej turbinowy               	Próbka D – olej przepracowany

Próbki te zostaną równolegle rozesłane do uczestników Badań Biegłości. Po zakończeniu badań uczestnicy, w trybie odwrotnym prześlą wyniki do koordynatora „Badań biegłości POLLAB PETROL - GAZ nr 20/2013 - Oleje smarowe”, którym jest Instytut Nafty i Gazu Kraków.

- PLAN PROGRAMU.

nazwa i adres organizatora programu „Badań Biegłości”

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych

POLLAB SEKCJA PETROL-GAZ

Kłobucka 23A

- – 699 Warszawa

nazwa i adres koordynatora i osób zaangażowanych w funkcjonowanie programu

Instytut Nafty i Gazu

Pion Technologii Nafty

31 – 429  Kraków

ul. Łukasiewicza 1

Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie programu
      - Dariusz Sacha   koordynacja, statystyka, logistyka

Kontakt w sprawach związanych z badaniami biegłości POLLAB  PETROL - GAZ  nr 20/2013

Zgłoszenia, przekazywanie wyników, pytania i inne proszę kierować na: sacha@inig.pl

Tel: 12 6177436

2.1  Charakter i cel programu

Badanie biegłości POLLAB PETROL - GAZ 20/2013 - Oleje smarowe” jest

skierowane głównie do laboratoriów zrzeszonych w Sekcji POLLAB-PETROL, które

w zakresie analitycznym posiadają wdrożone metody badawcze oceny właściwości

olejów smarowych. Celem programu jest zewnętrzna kontrola jakości wykonywanych

badań

2.2 Kryteria jakie powinny spełniać laboratoria uczestniczące

W Badaniu Biegłości – „ PETROL - GAZ 20/2013 - Oleje smarowe mogą

uczestniczyć laboratoria będące członkami Sekcji, zarówno laboratoria akredytowane

jak i pozostałe. Dopuszcza się również udział laboratoriów nie zrzeszonych w

Klubie POLLAB

2.3 Uzasadnienie wyboru obiektów i rodzajów badań obiektów

Obiektem badań są oleje smarowe z trzech ważnych grup asortymentowych, tj. olej

silnikowy, olej bazowy, olej turbinowy oraz olej po okresie eksploatacji tj. olej przepracowany.

  - Opis sposobu uzyskania, przygotowania, sprawdzenia i transportowania obiektów  badań

Materiał badawczy (próbka A,B,C) zostanie zakupiony bezpośrednio  u producenta i będzie reprezentował produkt handlowy. Próbka D zostanie przygotowana w INiG. Materiały badawcze zostaną poddane homogenizacji w zbiorniku.  Próbki zostaną rozlane do metalowych  kanistrów jednorazowego użytku. Z przygotowanych partii obiektów do badań zostaną wybrane losowo próbki w celu sprawdzenia ich jednorodności i stabilności.  Wszystkie próbki równoległe będą pozyskane poprzez podział próbki tego materiału badawczego i rozesłane do uczestników pocztą kurierską.

  - Opis informacji przekazywanych uczestnikom „Badań Biegłości”

Uczestnikom zostaną przekazane następujące dokumenty:

- Program badań

- Formularz zgłoszeniowy.

- Formularz wyników badań

- Sprawozdanie z badań z nadanym kodem uczestnika.

2.6 Etapy programu:

-	Przekazanie PLANU i INFORMACJI o badaniach do Przewodniczącej Sekcji PETROL-GAZ Klub POLLAB  (wg Załącznika nr 1 i nr 2 do Procedury KPLB nr 1 w celu przekazania do Sekretariatu Klubu POLLAB

-	Rozesłanie do potencjalnych uczestników programu badań, formularza zgłoszeniowego oraz formularza wyników.

-        Zebranie ewentualnych uwag do programu badań.

-       W przypadku wprowadzeniu zmian do programu, przekazanie ostatecznej

wersji programu potencjalnym uczestnikom.

-        Zebranie od uczestników formularzy zgłoszeniowych.

-        Przygotowanie materiału badawczego.

-        Sprawdzenie jednorodności próbek

-        Rozesłanie próbek.

-        Zebranie od uczestników badań formularzy wyników.

-        Sprawdzenie stabilności próbek.

-        Opracowanie sprawozdania z Badań Biegłości wraz z oceną . rezultatów

działania

-         Weryfikacja sprawozdania przez weryfikatora wyznaczonego z Sekcji

PETROL – GAZ  Klubu POLLAB.

-         Rozesłanie do uczestników sprawozdań z wynikami Badań Biegłości.

  - Harmonogram realizacji kolejnych etapów programu

Badania biegłości POLLAB PETROL - GAZ  20/2013 - Olej smarowe

Data zebrania uwag do programu badań biegłości	24.05.2013

Data rozpoczęcia – zebranie formularzy zgłoszeniowych do        14.06.2013

Data rozesłania próbek oleju smarowego	30.06.2013

Data przesłania wyników badań do koordynatora	31.07.2013

Data zakończenia badań i rozesłania wyników	30.09.2013

2.8  Informacje o metodach badań objętych programem

Poniższa tabela precyzuje metody badań objęte programem.

Tabela 1

| lp | Parametr | Metoda | PRÓBKI |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A Olej silnikowy | B Olej bazowy | C Olej turbinowy/ hydrauliczny | D Olej przepracowany |
| 1 | Lepkość w niskich temperaturach olejów przekładniowych Metoda Brookfielda | PN-C-04023:1983 ASTM D 2983-09 | tak | nie | nie | nie |
| 2 | Lepkość dynamiczna HTHS. Metoda Ravenfielda | PN-C-04098:1994 CEC L 36-90 ASTM D 4741-06 | tak | nie | nie | nie |
| 3 | Graniczna temperatura pompowalności BBT. Metoda MRV | PN-C-04187:2004 ASTM D 4684-08 | tak | nie | nie | nie |
| 4 | Lepkość strukturalna w niskich temperaturach. Metoda CCS | PN-C-04150:2004 | tak | tak | nie | nie |
| 5 | Temperatura płynięcia | PN-ISO 3016:2005 ASTM D 97:2011 | tak | nie | nie | nie |
| 6 | Odporność na ścinanie | PN EN ISO 20844:2009 CEC L-14-93 | tak | nie | tak | nie |
| 7 | Oznaczanie właściwości korozyjnych w obecności wody | PN-ISO 7120:2011 ASTM D 665-06 | tak | nie | tak | nie |
| 8 | Wpływ cieczy na elastomery | PN ISO 1817:2001 CEC L 39-96 ISO 6072: 2011 (zakres: zmiana objętości, twardości, wytrzymałości, wydłużenia) | tak | nie | tak | nie |
| 9 | Lepkość w 400C i w 1000C Wskaźnik lepkości | PN EN ISO 3104:2004 PN ISO 2909 | tak | tak | tak | tak |
| 11 | Odporność na utlenianie | PN -C- 4176:1980 | nie | tak | nie | nie |
| 12 | Odporność na utlenianie olejów do turbin parowych | ASTM D 2272-02 ASTM D 2272-11 | nie | nie | tak | nie |
| 13 | Zawartość zanieczyszczeń Metoda mikroskopowa | ISO 4407:2002 ISO 4406:2005 | nie | nie | tak | nie |
| 14 | Zawartość zanieczyszczeń Metoda optyczna | ISO 11500:2008 ISO 4406:2005 | nie | nie | tak | nie |
| 15 | Oznaczanie odporności na utlenianie olejów turbinowych z dodatkami | PN-C-04148:1983 ASTM D 943-04a (2010) | nie | nie | tak | nie |
| 16 | Odporność na utlenianie | PN -C- 04080:1967 | nie | nie | tak | nie |
| 17 | Zawartość cząstek ferromagnetycznych PQ | Procedura własna *1 PQ indeks | nie | nie | nie | tak |
| 18 | Oznaczanie zawartości wody i stałych ciał obcych metodą wirówkową | PN-C-04087:1989 | nie | nie | nie | tak |
| 19 | Zawartość składników nierozpuszczalnych w pentanie i toluenie | ASTM D 893-12 | nie | nie | nie | tak |
| 20 | Zdolność olejów smarowych do przenoszenia obciążeń na stanowisku FZG | PN-C-04169:1978 | tak | nie | tak | nie |
| 21 | Oznaczanie odporności na zużycie płynów hydraulicznych. Metoda pompy łopatkowej | PN-EN ISO 20763:2005 | nie | nie | tak | nie |
| 22 | Oznaczenie właściwości przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych cieczy. Metoda czterokulowa | PN-EN ISO 20623:2010 | tak | nie | nie | nie |

*1 opis badania zostanie dosłany zainteresowanym osobom pocztą elektroniczną

Wybór oznaczanych parametrów z w/w listy (oznaczonych kolorem zielonym i opisanych „tak”) pozostawia się jednostkom biorącym udział w programie. Informację należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym. Dopuszcza się określenie właściwości wg innych równoważnych metod – należy jednak to zaznaczyć w formularzu wyników i podać metodę wg której badanie zostało wykonane.

Wyniki należy podawać zgodnie z wymaganiami metod badawczych.

2.9.  Opis metod statystycznych stosowanych do oceny rezultatów działania laboratoriów

uczestniczących w programie

Obliczenia statystyczne obejmować będą wyznaczenie wartości przypisanej, jej niepewność, odchylenie standardowe oraz wyznaczenie wskaźnika  „ z”

Wyznaczenie powyższych wielkości przeprowadzone zostanie zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz ISO 13528:2005

Zastosowana zostanie również technika minimalizacji wpływu wyników skrajnych (algorytm A  norma ISO 13528:2005)

Niepewność wartości przypisanej zostanie wyznaczona  wg normy ISO 13528:2005 pkt 5.6.2

Obróbka statystyczna zostanie wykonana dla badań, gdzie liczba uczestników będzie większa niż 8.

Do oceny wyników zostanie zastosowane odchylenie standardowe odtwarzalności SR charakteryzujące precyzję metod znormalizowanych lub odchylenie standardowe z wyników nadesłanych przez uczestników.

W przypadku mniejszej liczby uczestników nie będzie zastosowana technika statystyczna minimalizująca wpływ wyników skrajnych. Wyniki zostaną sprawdzone testem Dixona, w celu sprawdzenia i eliminacji wyników odstających, które nie będą brane do dalszej obróbki.

Wyniki zostaną poddane obróbce statystycznej jeżeli będzie co najmniej 8 wyników w zakresie badawczym danej metodyki. W przypadku mniejszej ilości – ocena wyników będzie miała charakter poglądowy.

W przypadku gdy wyników będzie mniej niż 5 zostaną podane tylko dane z wynikami otrzymane od uczestników.

  - Ocena rezultatów działania

Wyniki badań uzyskane przez uczestników będą analizowane pod względem uzyskanych wyników zadowalających, wątpliwych i niezadowalających. Do oceny zastosowany zostanie wskaźnik z-score

Ocena wykonania badania polega na obliczeniu dla każdego wyniku parametru z (wskaźnik z-score).

Kryteria oceny są następujące:

|z| ≤ 2 – wynik zadawalający

2 < |z| < 3 – wynik wątpliwy, ale do przyjęcia

|z| ≥ 3 – wynik niezadowalający.

  - Informacje o wnioskach i wynikach z  „Badań Biegłości”

Wyniki zostaną opracowane w formie sprawozdania, które będzie zawierało:

- nazwę i adres organizacji prowadzącej lub koordynującej program.

- nazwiska osób biorących udział w programie i przeprowadzeniu programu.

- datę wydania sprawozdania.

- nr sprawozdania i wyraźną identyfikację programu

- liczbę stron i wyraźną identyfikację końca sprawozdania

- opis obiektu badania (przygotowanie, potwierdzenie jednorodności).

- nr kodowe uczestniczących laboratoriów i zbiorcze zestawienie wyników

badań wraz z oceną wyników

- dane statystyczne, prezentację graficzną  oraz podsumowanie .

- komentarz koordynatora.

- INFORMACJE DODATKOWE

  - za realizację programu oraz dokumentację odpowiedzialny jest koordynator,

  - uczestnicy postępują z obiektami badań tak samo jak przy wykonywaniu badań rutynowych,

  - uczestnicy podają niepewność pomiaru każdego parametru w przypadku, gdy jest ona wyznaczona dla danej metody,

  - analiza i odesłanie wyników powinno nastąpić tak szybko jak to jest możliwe,

  - wyniki należy odesłać na e-mail koordynatora –   sacha@inig.pl

  - przyjmowane wyniki przed  przekazaniem ich do obróbki statystycznej, będą podlegały sprawdzeniu pod względem prawidłowości zapisów,

  - wszystkie dokumenty związane z Badaniami Biegłości – POLLAB PETROL - GAZ 20/2013 - Olej smarowe”, będą przechowywane przez koordynatora badań przez okres trzech miesięcy licząc od daty zakończenia badań,

  - uczestnicy mają możliwość odwołania się do koordynatora w okresie trzech miesięcy licząc od daty zakończenia badań, jeżeli uznają, że ocena ich osiągnięć w badaniu biegłości była błędna,

  - wszystkie dane związane z uczestnikami i wynikami Badań Biegłości są traktowane jako poufne.

  - Badania dojdą do skutku w przypadku zgłoszenia przynajmniej po 6 uczestników na 50% zaproponowanych metod badań.

  - Badania odbywają się na koszt uczestników badań.

  - Uczestnicy badań przekażą informację o sprzęcie użytym do wykonania pomiarów.

  - Uczestnicy programu mają prawo wnoszenia do koordynatora uwag co do treści programu. Po ich uwzględnieniu koordynator poinformuje wszystkich uczestników o wprowadzonych zmianach.

- Poufność wyników

Koordynator gwarantuje uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestniczeniem w programie.

Nazwy uczestników zostaną zakodowane. Każdy uczestnik otrzyma tylko swój kod laboratorium, który umożliwia identyfikację tylko swoich wyników.

Organizator nie udziela informacji osobom trzecim dotyczących wyników badań uzyskanych przez laboratoria biorące udział w programie.

W sprawozdaniu umieszczone będą nazwy Instytucji Uczestników (bez kodów) którzy wyrażą na to zgodę (zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zgłoszeniowym)

Opracowane sprawozdanie z programu wraz z materiałami od uczestników, koordynator przestrzegając zasad poufności przekazuje do Sekretariatu Klubu POLLAB.

- Zmowa i fałszowanie wyników

Uczestnicy programu zobowiązani są do unikania zmowy i fałszowania wyników badań tzn. do wykonywania badań i przekazywania wyników badań, bez porozumiewania się z innymi uczestnikami, których uczestnictwo w programie jest znane z innych źródeł.

W przypadku faktu podejrzenia zmowy lub fałszowania wyników Koordynator wykluczy z oceny podejrzanych Uczestników.

MIEJSCOWOŚĆ DATA:..............................................

###### FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UDZIAŁU W BADANIACH BIEGŁOŚCI

Adresat:

Nazwa Instytucji: ........................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z koordynatorem:

imię i nazwisko: ..............................................................

telefon: ............................................................................

e-mail: .............................................................................

Sekcja PETROL – GAZ Klubu POLLAB zaprasza do wzięcia udziału w Badaniach Biegłości: 20/2013 - Oleje smarowe”

Badania zorganizowane zostaną w oparciu o dostarczony program Badań Biegłości.

W przypadku wyrażenia zgody na udział w Badaniach Biegłości niniejszy formularz zgłoszeniowy z potwierdzeniem akceptacji poniższych warunków należy odesłać, na adres koordynatora:  sacha@inig.pl

| WARUNKI UCZESTNICTWA W BADANIACH BIEGŁOŚCI „POLLAB PETROL - GAZ 20/2013 - Oleje smarowe” |
| --- |
| AKCEPTUJEMY W CAŁOŚCI TREŚĆ PROGRAMU BADAŃ BIEGŁOŚCI. WYRAŻAMY ZGODĘ/ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA UMIESZCZENIE NAZWY INSTYTUCIJ NA LIŚCIWE UCZESTNIKÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI NASZE LABORATORIUM WYKONA NA WŁASNY KOSZT BADANIA WYSZCZEGÓLNIONE W PUNKTACH ………………………………………………......................................................... ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO WYKONANIA BADAŃ I PRZESŁANIA SPRAWOZDANIA W WYZNACZONYM W PROGRAMIE TERMINIE. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO PRZEKAZANIA WYNKÓW BEZ POROZUMIEWANIA SIĘ Z INNYMI UCZESTNIKAMI OŚWIADCZAMY ŻE W METODZIE ZOSTAŁA ZACHOWANA / NIE ZOSTAŁA ZACHOWANA SPÓJNOŚĆ POMIAROWA |
| PIECZĄTKA LABORATORIUM | PODPIS OSOBY UPOWŻNIONEJ |

* niepotrzebne skreślić