| prowadzonych przez Sekcję | Laboratoria Budowlane | Klubu POLLAB |
| --- | --- | --- |

| Temat porównań międzylaboratoryjnych (nazwa, akronim, dokument odniesienia) | Badania właściwości domieszek do betonu |
| --- | --- |
|  | Akronim: OSiMB-DOMIESZKI DO BETONU 2011 |
|  | Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011 |
| Cel programu | Celem porównania międzylaboratoryjnego jest wykazanie biegłości |
|  | oraz potwierdzenie kompetencji technicznych wykonywanych |
|  | przez Uczestników badań właściwości domieszek do betonu |
| Liczba uczestników | 5 |
| (lista laboratoriów – uczestników wg stanu na dzień zgłoszenia informacji, w załączeniu) |
| Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis | 3 próbki domieszki do betonu |
|  | Jedna próbka domieszki opisana jako: 19/BM/11/kod laboratorium/domieszka |
|  | Druga próbka domieszki opisana jako: 20/BM/11/kod laboratorium/domieszka |
|  | Trzecia próbka domieszki opisana jako: 21/BM/11/kod laboratorium/domieszka |
| Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia | 9 |
|  | Gęstość wg ISO 758-1976 |
|  | Umowna zawartość suchej substancji wg PN-EN 480-8:1999 |
|  | Czas wiązania w 5(C zaprawy kontrolnej i badanej z domieszką wg PN-EN 480-2:2008 |
|  | Absorpcja kapilarna zaprawy kontrolnej i badanej z domieszką (badanie przez 7 dni, po 7 dniach dojrzewania) wg PN-EN 480-5:2008 |
|  | Konsystencja metodą opadu stożka mieszanki betonowej kontrolnej i badanej z domieszką (beton wzorcowy I) wg PN-EN 12350-2:2011 |
|  | Konsystencja metodą stolika rozpływowego mieszanki betonowej kontrolnej i badanej z domieszką (beton wzorcowy I) wg PN-EN 12350-5:2011 |
|  | Wytrzymałość na ściskanie mieszanki betonowej kontrolnej i badanej z domieszką (beton wzorcowy I) po 28 dniach dojrzewania w temp. 20(C wg PN-EN 12390-3:2011 |
|  | Wytrzymałość na ściskanie mieszanki betonowej kontrolnej i badanej z domieszką (beton wzorcowy I) po 48 dniach dojrzewania w temp. 5(C wg PN-EN 12390-3:2011 |
|  | Zawartość powietrza w mieszance betonowej kontrolnej i badanej z domieszką (beton wzorcowy I) wg PN-EN 12350-7:2009 |
| Data rozpoczęcia badań | grudzień 2011 | Planowana data zakończenia badań | luty 2012 |

| Koordynator | Marzena Najduchowska, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków; tel. 12 683 79 96, 515 05 35 03 |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, dane kontaktowe) nie wymaga podpisu |
| Weryfikator | Agnieszka Kalarus, FERROCARBO Sp. z o.o. ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków; tel. 12 642 96 42 |
|  | (imię, nazwisko, dane kontaktowe) nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący Sekcji | Marek Ziętala, Instytut Mechaniki Precyzyjnej ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa; tel. 22 663 43 24 |
|  | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

| Akceptacja | Krystyna Krzyśko, 27.10.2011 |
| --- | --- |
| Prezes Zarządu Klubu POLLAB | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

Szczegółowe informacje dotyczące porównań zawarte są w załączonym programie porównań oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl.

Lista laboratoriów – uczestników porównań międzylaboratoryjnych OSiMB-DOMIESZKI DO BETONU 2011 (akronim)

| L.p. | Nazwa laboratorium, instytucji | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 | PPHU „KOMBUD” S.C. Laboratorium Budowlane | 42-200 Częstochowa, ul. Poselska 12/32 |
|  | Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Laboratorium Drogowe | 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 30 |
|  | Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Laboratorium Drogowe | 35-206 Rzeszów, ul. Okulickiego 16 |
|  | FERROCARBO Sp. z o.o. Kraków Zakład Badań Laboratoryjnych | 30-969 Kraków, ul. Ujastek 1 |
|  | Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw | 31-983 Kraków, ul. Cementowa 8 |

# Text boxes

### INFORMACJA

### O  PORÓWNANIACH  MIĘDZYLABORATORYJNYCH

NR 22/2011

(wpisuje Sekretariat POLLAB)