PLAN BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO
Badania fizycznych właściwości cementu F-CEM 2011

| Organizator | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Sekcja Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |
| Koordynator | Zakład Badań Laboratoryjnych FERROCARBO Sp. z o.o. ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków |
| Osoba odpowiedzialna za projekt i koordynację | Agnieszka Kalarus |
| Osoba odpowiedzialna za statystyczną ocenę wyników | Piotr Paździorko Justyna Dziewońska |
| Cel i charakter badania biegłości | Celem organizowanego badania biegłości jest potwierdzenie kompetencji technicznych laboratoriów uczestniczących w porównaniu. Dokument odniesienia stanowi Przewodnik ISO/IEC Guide 43-1:1997 oraz norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. |
| Uczestnicy badania porównawczego | Lista laboratoriów – uczestników porównań międzylaboratoryjnych F-CEM 2011 przedstawiona w załączniku nr 1 do Procedury KPLB NR -1 wyd. 4 z dnia 19.06.2009 „Informacja o porównaniach miedzylaboratoryjnych” oraz Laboratoria, które zgłoszą się do koordynatora w terminie do dnia 10.06.2011r. |
| Materiał do badań | Cement portlandzki CEM I 42,5R |
| Termin przesłania próbek do Uczestników | 30.06.2011 r. |
| Termin przesłania wyników do Koordynatora badań | 30.08.2011 r. |
| 10. Termin przesłania końcowego Raportu z badań | 30.09.2011 r. |
| 11. Zakres i metody badań | Wytrzymałość na zginanie po 7 i 28 dniach wg PN-EN 196-1:2006; Wytrzymałość na ściskanie po 7 i 28 dniach wg PN-EN 196-1:2006; Konsystencja zaczynu wg PN-EN 196-3+A1:2009; Początek i koniec czasu wiązania wg PN-EN 196-3+A1:2009; Stałość objętości wg PN-EN 196-3+A1:2009. |
| 12. Próbki do badań | Próbka cementu portlandzkiego CEM I 42,5R w ilości ok. 5 kg dla każdego z Laboratoriów uczestniczących. |

PLAN BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO
Badania fizycznych właściwości cementu F-CEM 2011

| 13. Forma przedstawienia wyników | Sprawozdanie z porównań międzylaboratoryjnych w formie zgodnej z wymaganiami Procedury KPLB NR -1 wyd. 4 z dnia 19.06.2009, obejmujące tabelaryczne zestawienie wyników, statystyczną ocenę oraz graficzną prezentację wyników. |
| --- | --- |
| 14. Wyposażenie pomiarowe i badawcze | Badania należy przeprowadzić z wykorzystaniem WPiB będącego w posiadaniu danego laboratorium, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 pkt. 5.5 oraz posiadające udokumentowany status sprawdzania i/lub wzorcowania. |
| 15. Poufność | Uzyskane wyniki badań nie będą publikowane, a wszelkie informacje uzyskane w ramach niniejszego planu są informacjami poufnymi i mogą być udostępniane jedynie osobom lub jednostkom upoważnionym. |