### PLAN

### BADANIA BIEGŁOŚCI /  PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO*

NR 5/2023

(wpisuje Sekretariat POLLAB)

| prowadzonych przez Klub POLLAB - | Sekcję Badań Materiałowych |
| --- | --- |

Uwaga: Uzupełniając poniższą tabelę należy wypełnić te obszary, które są istotne dla konkretnego PT / ILC lub wpisać „nie dotyczy” w przypadku wyłączenia.

| Lp. | Nazwa i adres organizatora badania biegłości | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB ul. Mory 8; 01-330 Warszawa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imię i nazwisko, organizacja koordynatora i innych osób zaangażowanych w projektowanie i działanie programu badania biegłości | Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o . Laboratorium Badania Metali i Pomiarów 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Samsonowicza 2 Mariusz Farys – wykształcenie wyższe specjalistyczne; Kierownik Laboratorium Badania Metali i Pomiarów e.mail : mfarys@celsaho.com.; tel. 41 2492556 Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Samsonowicza 2 Małgorzta Stępniak – wykształcenie wyższe, Kierownik Laboratorium – weryfikator e.mail: malgorzata.stepniak@wp.pl; tel. 81 7491039 |
| 2 | Działania, które będą podzlecane oraz nazwy i adresy zewnętrznych dostawców włączonych w realizację programu badania biegłości | Nie dotyczy |
| 3 | Kryteria uczestnictwa, które należy spełnić | Przynależność do Klubu POLLAB |
| 4 | Liczba i rodzaj oczekiwanych uczestników programu badania biegłości | Liczba uczestników – do 10 laboratoriów Laboratoria posiadające akredytację PCA bądź uznanie UDT lub innej jednostki certyfikującej |
| 5 | Wybór wielkości mierzonej (-ych)/ nazwa obiektu lub właściwości objętych badaniem biegłości, łącznie z informacją co uczestnicy mają identyfikować, mierzyć lub badać | - Wyznaczenie krzywej hartowności (twardość/ odległość od czoła próbki). Twardość zmierzona w następujących odległościach od czoła próbki 1,5mm; 3mm; 5mm; 7mm; 9mm; 11mm; 13mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm; 35mm; 40mm; 45mm; 50mm. - Pomiar twardości metodą Rockwella skala C HRC na powierzchni próbki w określonych miejscach. |
| 6 | Opis zakresu wartości lub właściwości, lub obydwu, spodziewanych dla obiektów badania biegłości | Oczekiwana wartość: HRC: 35÷65HRC |
| 7 | Potencjalne główne źródła błędów występujących w odniesieniu do badania biegłości | Niewłaściwa temperatura podczas procesu hartowania próbki; niewłaściwa temperatura ośrodka chłodzącego, wykonanie badania twardości w nieodpowiednim miejscu próbki, błąd urządzenia (twardościomierza) |
| 8 | Wymagania dotyczące wytwarzania, nadzorowania jakości, magazynowania i dystrybucji obiektów badania biegłości | Próbki zostały zabezpieczone przed korozją po obróbce mechanicznej. Przed procesem hartowania usunąć warstwę konserwującą. Nagrzewać do hartowania w obudowie z wkładką węglową. Temperatura wody do hartowania 20° C. Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu.. |
| 9 | Racjonalne środki zapobiegawcze w celu zapobieżenia zmowie pomiędzy uczestnikami lub fałszowaniu wyników oraz procedury, które będą uruchomione, jeżeli mieć będzie miejsce podejrzenie zmowy lub fałszowania wyników | Próbki do wszystkich uczestników badań zostaną rozesłane w tym samym czasie, czas realizacji badań jest jednakowy dla wszystkich uczestników. Wyniki badań zostaną przekazane przez uczestników badań do koordynatora i weryfikatora. |
| 10 | Opis informacji, którą należy dostarczyć uczestnikom oraz harmonogram realizacji kolejnych etapów programu | Badania należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 642:2002. Badania twardości metoda Rockwella wykonać wg normy PN-EN ISO 6508-1:2016-10 Wyniki badania uzupełnić o niepewność pomiaru z podaniem metody dla k=2; p=0,95 Wyniki badań należy przesłać na adres do koordynatora i weryfikatora w terminie do:31.12.2023 |
| 11 | Częstość lub daty dystrybucji obiektów badań biegłości do uczestników, ostateczne terminy przekazania wyników przez uczestników i, jeżeli zasadne, daty, kiedy uczestnicy powinni wykonać badania lub pomiary | Próbki do badań zostaną rozesłane do uczestników do: 31.08.2023 Termin wykonania badań i dostarczenia sprawozdań: 31.12.2023 Termin zakończenia badań: 28.02.2024 |
| 12 | Wszelkie informacje dotyczące metod lub procedur, potrzebne uczestnikom do przygotowania materiału do badań i przeprowadzenia badań lub pomiarów | Próbki do badań należy przygotować zgodnie z instrukcją przekazaną każdemu uczestnikowi wraz z obiektem do badań. |
| 13 | Procedury dotyczące metod badań lub pomiarów, które jeżeli ma to zastosowanie, będą wykorzystane do badania jednorodności i stabilności obiektów badania biegłości oraz określenie ich żywotności biologicznej | Dla potwierdzenia jednorodności materiału przygotowano 4 próbki na których przeprowadzono proces hartowania, a następnie pomiar twardości metoda Rockwella. Powyższe czynności wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 642:2002. Materiał do badania jednorodności pochodzi z tej samej lokalizacji co materiał wykorzystany do porównań. Pomiar twardości przeprowadzono przy użyciu twardościomierza Durotwinplus BH000153 (posiada aktualne świadectwo wzorcowania wydane przez APLAB ) i przed badaniem sprawdzonego na podstawie właściwego wzorca twardości. Badanie zostało wykonane przez jednego pracownika . |
| 14 | Przygotowanie jednolitych form sprawozdań, które będą stosować uczestnicy | Wzór sprawozdania z badań w załączeniu |
| 15 | Dokładny opis modelu statystycznego i metody analizy danych wykorzystywanych do określenia wartości przypisanej i do oceny wyników uczestników | Analiza statystyczna na podstawie normy ISO 13528:2005 (E). |
| 16 | Źródło, spójność pomiarowa i niepewność pomiaru wartości przypisanej | Wartość przypisana na podstawie wyników laboratoriów uczestniczących, szacowanie odpornej średniej wartość według algorytmu A normy ISO 13528:2022 |
| 17 | Kryteria oceny rezultatów działania uczestników | Ocena rezultatów na podstawie odchylenia standardowego dla twardości w odległości od czoła 1,5 mm ; 25 mm; 50 mm. |
| 18 | Opis danych, raportów pośrednich lub informacji, które należy przekazać zwrotnie uczestnikom | Nie przewiduje się raportów pośrednich |
| 19 | Określenie zakresu, w jakim zostaną opublikowane wyniki uczestników i wnioski wynikające z programu badania biegłości | W raporcie z porównań międzylaboratoryjnych, przedstawione zostaną wyniki laboratoriów uczestniczących, wyniki analizy statystycznej oraz ocena biegłości każdego laboratorium. |
| 20 | Działania, które należy podjąć w wypadku zaginięcia lub uszkodzenia obiektów badania biegłości | Dodatkowo zostanie przygotowanych 7 próbek z materiału o potwierdzonej jednorodności. |

| Koordynator | Mariusz Farys 05.06.2023 |
| --- | --- |
| Weryfikator | Małgorzata Stępniak 05.06.2023 |
| Przewodniczący/Członek Kolegium Sekcji Badań Materiałowych | Aleksandra Krawczyk 05.06.2023 |
| Prezes/Członek Zarządu Klubu POLLAB |  |

*niepotrzebne skreślić