INSTRUKCJA   BADAŃ   BIEGŁOŚCI  Nr

Badanie wielkości ziarna metodą porównawczą

wg PN-EN ISO 643:2020-07 / ASTM E112-13(2021)

- Cel instrukcji.

Instrukcja określa zasady określenia wielkości ziarna metodą porównawczą ze skalą wzorców zgodnie z normą PN-EN ISO 643:2020-07 / ASTM E112-13(2021).

- Przedmiot badań i zakres badań.

Do porównań międzylaboratoryjnych pobrano próbki pochodzące z pręta walcowanego o średnicy 20 mm w gatunku PG1 z jednego wytopu.

Zakres badań obejmuje:

- wykonanie  zgładu metalograficznego

- określenie wielkości ziarna.

- Przygotowanie próbek do badania:

Jednorodność materiału sprawdzono przez wykonanie badań na 12 próbkach pobranych z każdego pręta o średnicy 20 mm.

Badania przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy ASTM E112-13(2021) na zgładach poprzecznych po trawieniu nitalem (Mi1Fe) metodą porównawczą ze skalą wzorców oraz z wykorzystaniem oprogramowania (automatycznie).

Na postawie otrzymanych wyników wielkości ziarna wyznaczono wartości średnie , odchylenia standardowe ss, rozstęp R. Przyjęto, że próbki do badań są jednorodne i dopuszczono je do badań biegłości.

- Przeprowadzenie badań.

Z dostarczonego odcinka pręta o średnicy 20 mm i  długości od 15 do  20mm należy przygotować 1 zgład poprzeczny. Próbkę do oceny wielkości ziarna należy wytrawić odczynnikiem Mi1Fe.

Badania należy wykonać zgodnie z normą PN-EN ISO 643:2020-07 / ASTM E112-13(2021)

co najmniej w trzech wybranych losowo miejscach.

Wyniki badania – wielkość ziarna  wraz z oszacowaną niepewnością należy zamieścić w Sprawozdaniu z badań biegłości w tabeli nr 1.

- Sprawozdanie z badań.

Wyniki badań przedstawić na formularzu według załącznika nr 1.

- Organizacja badań.

Wstępnie przygotowane odcinki próbne  zostaną wysłane do uczestników porównań  w terminie do  15.07.2024 r.

Sprawozdania z badań należy przesłać  w terminie do 15.09.2024 r. pocztą internetową na adres:

MFARYS@celsaho.com  i  malgorzata.stepniak@wp.pl

- Zasady opracowywania wyników.

Wyniki zostaną opracowane na podstawie PN-EN ISO/IEC 17043  i przekazane uczestnikom badań biegłości.

Opracował:

20.05.2024  Mariusz Farys

Załącznik nr 1 do instrukcji badań biegłości

Sprawozdanie z badań biegłości

Określenie wielkości ziarna wg normy PN-EN ISO 643:2020-07 / ASTM E112-13(2021)*.

Numer członkowski laboratorium w Klubie POLLAB  ..............

Nazwa i adres laboratorium

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Nr akredytacji PCA (dla metody badawczej)…………………..

Wyniki badań:

Tabela nr 1

| Nr pr. | 1 | 2 | 3 | Wartość średnia | Wartość średnia + niepewność dla k=2; p0,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Badania wykonano przy użyciu …………………………………………………………………………………………………………..

….………………………..                   			      ………………………………….

Data  wykonania                    			          Imię i nazwisko  osoby

odpowiedzialnej za badania

Zaznaczyć właściwą normę )*.