INSTRUKCJA PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO

Metoda badania: Badania makrostruktury próbki stali  po próbie głębokiego trawienia wg normy PN-H-04501:1957

- Cel instrukcji.

Instrukcja określa zasady oceny makrostruktury poprzez porównanie otrzymanej fotografii makrostruktury  (obrazu) z wzorcami wad i ich odpowiednie sklasyfikowanie zgodnie z ustaleniami normy PN-H-04501:1957.

- Przedmiot badań i zakres badań.

Przedmiotem porównań jest przygotowana przez organizatora fotografia tarczy poprzecznej z kęsiska z ciągłego odlewania stali o wymiarach 280x220 [mm] w gatunku S355J2 po wytrawieniu w roztworze kwasu solnego.

Przygotowana próbka (fotografia) zostanie przekazana uczestnikom pocztą. Uczestnicy otrzymają również wersję elektroniczną wykonanej fotografii.

Zakres badań obejmuje ocenę zgodnie z wzorcami umieszczonymi w normie PN-H-04501:1957.

- Przygotowanie próbek do badania.

Próbka (fotografia) nie wymaga przygotowania.

- Przeprowadzenie badań.

Klasyfikację wad z podziałem na typy i klasy zgodnie z wzorcami tablic I do VII z pominięciem tablicy VI i VII należy przeprowadzić wg normy PN-H-04501:1957:

a) Rzadzizny środkowej wg tablicy I

b) Rzadzizny ogólnej wg tablicy II

c) Pęcherzy przybrzeżnych wg tablicy III

d) Pęknięć wewnętrznych wg tablicy IV

e) Kwadratów likwacyjnych wg tablicy V

h) Budowy dendrytycznej wg tablicy VIII

Wzorce są makrofotografiami wad występujących w kęsach o przekroju 100 x 100 [mm]. Wady półwyrobów lub wyrobów o mniejszych lub większych wymiarach przekrojów należy ocenić uwzględniając proporcjonalne zmiany zarówno wymiarów tarcz, jaki wielkości oraz rozmieszczenie wad.

Obserwacje i porównywanie należy przeprowadzić kolejno i niezależnie w stosunku do każdego typu wad sklasyfikowanych w oddzielnych tablicach. Porównując powierzchnie próbek z wzorcami należy, obserwować tylko określoną wadę, a nie zwracać uwagi na inne wady określone innymi wzorcami, pomimo że wzorce podobnie jak badane próbki wykazują nieraz kilka wad.

Po dobraniu najbardziej podobnego do próbki wzorca należy zapisać oznaczenie wzorca w sprawozdaniu (załącznik do instrukcji).

Wyniki należy zapisać przez podanie ocen badanych wad w postaci ułamków, w których licznik stanowi cyfra rzymska oznaczająca typ wady, a mianownik cyfra arabska oznaczająca klasę wady wg wzorca danej tablicy.

- Sprawozdanie z badań.

Wyniki badań przedstawić na formularzu według załącznika nr 1. Określić niepewność pomiaru.

- Organizacja badań.

Przygotowane fotografie do oceny zostaną wysłane do uczestników porównań w terminie do 31.08.2023 roku.

Sprawozdania z badań przesłać  w terminie do 31.10.2023 roku:

- pocztą internetową na adres:

mfarys@celsaho.com  i  malgorzata.stepniak@wp.pl

/lub

- pocztą na adres:

Laboratorium Badania Metali Pomiarów

Celsa „Huta Ostrowiec” Sp. z o.o.

ul. Samsonowicza 2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

i

Laboratorium Badań Materiałowych „LAB TEST” Sp. z o.o.

Ul. Frezerów  13

20-209 Lublin

- Wyniki z badań.

Wyniki zostaną opracowane na podstawie PN-EN ISO/IEC 17043 i przekazane uczestnikom porównań międzylaboratoryjnych.

Opracował:

Mariusz Farys

20.07.2023