### INFORMACJA

### O  BADANIACH BIEGŁOŚCI / PORÓWNANIACH  MIĘDZYLABORATORYJNYCH

NR 26/2014

| prowadzonych przez Klub POLLAB - Sekcję | Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |

| Temat badania biegłości / porównań międzylaboratoryjnych (niepotrzebne skreślić) | Badania wybranych właściwości kruszywa i wypełniacza 2014 akronim: WYPEŁNIACZ-KRUSZYWO GL/2014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel programu | Celem programu jest potwierdzenie biegłości i kompetencji laboratoriów w zakresie badania kruszyw, kruszyw lekkich i wypełniacza. Dokument odniesienia stanowi norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011 |  |  |  |  |
| Liczba uczestników | Liczba laboratoriów – uczestników PT/ILC – max 15 uczestników |  |  |  |  |
| Liczba obiektów badań (liczba próbek) i ich opis | 6 próbek kruszywa: 1/BM/GL/14/kod lab. (gęstość, nasiąkliwość) 2/BM/GL/14/kod lab. (zawartość zanieczyszczeń organicznych) 3/BM/GL/14/kod lab. (zawartość zanieczyszczeń lekkich) 4/BM/GL/14/kod lab. (zawartość chlorków soli) 5/BM/GL/14/kod lab. (zawartość siarki) 6/BM/GL/14/kod. lab (zawartość siarczanów) 3 próbki wypełniacza: 7/BM/GL/14/kod lab. (powierzchnia właściwa) 8/BM/GL/14/kod lab. (podatność na wodę) 9/BM/GL/14/kod lab. (objętość pustych przestrzeni) 1 próbka kruszyw lekkich: 10/BM/GL/14/kod lab. (oznaczenie odporności na rozpad) |  |  |  |  |
| Liczba badanych cech i ich wykaz, dokument odniesienia | - oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6:2013 - zawartość zanieczyszczeń lekkich wg PN-EN 1744-1+A1:2013 p.14.2 - oznaczenie zanieczyszczeń organicznych wg PN-EN 1744-1+A1:2013 p.15.1 - zawartość chlorków soli wg PN-EN 1744-1+A1:2013 p.7 - zawartość siarki wg PN-EN 1744-1+A1:2013 p.11 - zawartość siarczanów wg PN-EN 1744-1+A1:2013 p.12 - powierzchnia właściwa wg PN-EN 196-6:2011 - oznaczenie podatności na wodę wypełniacza wg PN-EN 1744-4:2008 - oznaczenie pustych przestrzeni wypełniacza wg PN-EN 1097-4:2008 - oznaczenie odporności na rozpad kruszyw lekkich wg PN-EN 13055-1:2003 Zał. B |  |  |  |  |
| Identyfikacja dziedziny badań oraz badanych obiektów (zgodnie z DAB-07/DAP-04) | Symbol | Dziedzina badań |  | Obiekt / grupa obiektów |  |
|  | N/5 | Badania właściwości fizycznych |  | Materiały budowlane |  |
|  | J/5 | Badania mechaniczne |  | Materiały budowlane |  |
|  | C/5 | Badania chemiczne, analityka chemiczna |  | Materiały budowlane |  |
| Data rozpoczęcia badań | wrzesień 2014 |  | Planowana data zakończenia |  | październik 2014 |

| Koordynator | Tomasz Śmigasiewicz, t.smigasiewicz@imbigs.pl, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalanego, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel. 22 843 02 01 wew. 362 |
| --- | --- |
|  | (imię, nazwisko, dane kontaktowe) nie wymaga podpisu |
| Weryfikator | Agnieszka Kalarus FERROCARBO Sp. z o.o. Zakład Badań Laboratoryjnych 30-969 Kraków, ul. Ujastek 1 tel. 12 642 96 41 w.3, a.kalarus@ferrocarbo.pl |
|  | (imię, nazwisko, dane kontaktowe) nie wymaga podpisu |
| Przewodniczący Sekcji | Marek Ziętala, 23.07.2014 |
|  | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

| Akceptacja | Krystyna Krzyśko, 02.08.2014 |
| --- | --- |
| Prezes Zarządu Klubu POLLAB | (imię, nazwisko, data) nie wymaga podpisu |

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym Planie PT/ILC oraz dostępne są na stronie internetowej Klubu POLLAB www.pollab.pl.