# Sekcja Badań Materiałowych

## Program porównań międzylaboratoryjnych

„Próba udarności w temperaturze – 40 C”

- Koordynator – Aleksandra Krawczyk,  Huta Bankowa Sp. z o.o. ,

Iwona Klejnota ‘”METROTEST” Sp. z o.o.

Weryfikator – Bogusław Marciniak „METROTEST” Sp. z o.o.

- Cel programu – badanie  biegłości laboratorium w zakresie badań udarnościowych

- Obiekt badany – Odcinki próbne pobrane z kształtownika  w gatunku S355J2

- Przygotowanie obiektu – Jednorodność obiektów badanych sprawdzono poprzez pomiar twardości metodą Vikersa, z każdego docinka przygotowano kwadraty 10 x 10 x 180 mm

- Rozsyłanie obiektu  - Przygotowane obiekty rozdawano uczestnikom porównań na spotkaniu Sekcji Badań Materaiłowych

- Data rozpoczęcia, przekazania wyników  i  zakończenia –.20.07.2011   przekazanie uczestnikom obiektów, 15.08.2011 przekazanie wyników badań, 30.9.2011 – zakończenie opracowania raportów z badań.

- Norma, instrukcje,  – PN-EN ISO 148-1:2010, Instrukcja porównań międzylaboratoryjnych

- Formularze wyników – wg w/w Instrukcji porównań międzylaboratoryjnych

- Metody wyznaczania wartości przypisanej –Wyznaczenie wartości przypisanej na postawie wyników wszystkich uczestników wg normy ISO 13528:2005(E)

10.Metoda oceny – Ocena biegłości laboratoriów przeprowadzona zostanie na podstawie wartości wyznaczonego wskaźnika „Z”

11. Komunikowanie się z uczestnikami – drogą elektroniczną, telefonicznie, przez pocztę.