PLAN BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO 22/2011
Badania właściwości domieszek do betonu OSiMB-DOMIESZKI DO BETONU 2011

| - Organizator | Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB Sekcja Laboratoria Budowlane |
| --- | --- |
| - Koordynator | Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków. |
| - Osoba odpowiedzialna za projekt i koordynację | Marzena Najduchowska (koordynator) tel. (12) 683 79 96, 515 05 35 03 m.najduchowska@icimb.pl Jerzy Balacha tel. (12) 683 79 46 |
| - Cel i charakter badania biegłości | Celem programu jest porównanie wyników badań wybranych cech domieszek do betonów w co najmniej dwóch laboratoriach badawczych. . Badania międzylaboratoryjne pozwolą na potwierdzenie zdolności poszczególnych laboratoriów uczestniczących w porównaniu do prawidłowego stosowania oferowanych metod oraz na potwierdzenie ich kompetencji technicznych. Dokument odniesienia stanowi Przewodnik ISO/IEC Guide 43-1:1997 oraz norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. |
| - Uczestnicy badania porównawczego | W programie mogą uczestniczyć laboratoria będące członkami Klubu POLLAB, inne laboratoria akredytowane oraz laboratoria mające wdrożony system zarządzania. Termin zgłoszenia uczestnictwa do dnia 31.10.2011 r. |
| - Materiał do badań | Próbka domieszki przyśpieszającej wiązanie, Próbka domieszki upłynniająca, Próbka domieszki uszczelniająca. |
| - Termin przesłania próbek do Uczestników | 04.11.2011 r. |
| - Termin przesłania wyników do Koordynatora badań | 20.01.2011 r. |
| 9. Termin przesłania końcowego Raportu z badań | 29.02.2011 r. |
| 10. Zakres i metody badań | - Gęstość wg ISO 758-1976, - Umowna zawartość suchej substancji wg PN-EN 480-8:1999, - Czas wiązania w 5C zaprawy kontrolnej i badanej z domieszką wg PN-EN 480-2:2008, - Absorpcja kapilarna zaprawy kontrolnej i badanej z domieszką (badanie przez 7 dni, po 7 dniach dojrzewania) wg PN-EN 480-5:2008, - Konsystencja metodą opadu stożka mieszanki betonowej kontrolnej i badanej z domieszką (beton wzorcowy I) wg PN-EN 12350-2:2011, - Konsystencja metodą stolika rozpływowego mieszanki betonowej kontrolnej i badanej z domieszką (beton wzorcowy I) wg PN-EN 12350-5:2011, - Wytrzymałość na ściskanie mieszanki betonowej kontrolnej i badanej z domieszką (beton wzorcowy I) po 28 dniach dojrzewania w temp. 20C wg PN-EN 12390-3:2009. |

PLAN BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO
Badania właściwości domieszek do betonu OSiMB-DOMIESZKI DO BETONU 2011- c.d.

| 10. Zakres i metody badań | - Wytrzymałość na ściskanie mieszanki betonowej kontrolnej i badanej z domieszką (beton wzorcowy I) po 48 dniach dojrzewania w temp. 5C wg PN-EN 12390-3:2009, - Zawartość powietrza w mieszance betonowej kontrolnej i badanej z domieszką (beton wzorcowy I) wg PN-EN 12350-7:2009. |
| --- | --- |
| 11. Wyposażenie pomiarowe i badawcze | Badania należy przeprowadzić z wykorzystaniem WPiB będącego w posiadaniu danego laboratorium, spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 pkt. 5.5 oraz posiadające udokumentowany status sprawdzania i/lub wzorcowania. |
| 12. Próbki do badań | Domieszka upłynniająca w ilości ok. 500 ml dla każdego z Laboratoriów uczestniczących. Laboratoria, które zadeklarują uczestnictwo tylko w części wymienionych wyżej badań, otrzymają proporcjonalnie mniejszą ilość próbki. Domieszka przyśpieszająca wiązanie w ilości ok. 300 ml dla każdego z Laboratoriów uczestniczących w badaniach w 5C. Domieszka uszczelniająca w ilości ok. 300 ml dla każdego z Laboratoriów uczestniczących w badaniach absorpcji kapilarnej. Jednorodność próbek zostanie stwierdzona poprzez przeprowadzenie umownej zawartość suchej substancji z każdej próbki wysyłanej do laboratoriów. Próbki zostaną rozesłane do uczestników programu na ich koszt wraz z informacją o ilości domieszki jaką należy zastosować przy przygotowaniu mieszanek badanych oraz zakresu badań. |
| 13. Sprawozdania z badań uczestników programu | Wyniki należy podawać zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. Nie ma konieczności uczestniczenia we wszystkich badaniach wyszczególnionych w p. 10. Można uczestniczyć w wybranych właściwościach zapraw przy czym tą informację należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym. |
| 14. Opis metod statystycznych stosowanych do oceny porównań | Metody statystyczne dla poszczególnych oznaczeń będą dobrane w zależności od liczby uczestników. |
| 15. Forma przedstawienia wyników – sprawozdanie z badań biegłości | Sprawozdanie z porównań międzylaboratoryjnych w formie zgodnej z wymaganiami Procedury KPLB NR -1 wyd. 4 z dnia 19.06.2009, obejmujące tabelaryczne zestawienie wyników, statystyczną ocenę oraz graficzną prezentację wyników. |

PLAN BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNEGO
Badania właściwości domieszek do betonu OSiMB-DOMIESZKI DO BETONU 2011- c.d.

| 16. Poufność | Uzyskane wyniki badań nie będą publikowane, a wszelkie informacje uzyskane w ramach niniejszego planu są informacjami poufnymi i mogą być udostępniane jedynie osobom lub jednostkom upoważnionym. |
| --- | --- |